# TECHNICKÝ LIST

EMPORIO LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY FLEX C2TE

Flexibilné cementové lepidlo C2TE na lepenie keramických obkladových prvkov

| VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA: lepenie všetkých typov keramických obkladových materiálov a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou (napr. vysoko spekaných dlaždíc) aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na bežné aj problematické podklady vynikajúce na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy alebo oslnené terasy) vhodné na dlažby zaťažované pojazdom osobných automobilov, vysokozdvižných vozíkov a pod. s celkovou hmotnosťou do 3,5 riešenie pre ťažko obkladateľné podklady – staré obklady a dlažby, betónové prefabrikáty, liaty železobetón, sadrokartón, drevotrieskové, cementotrieskové dosky a pod. (plochy je potrebné vopred ošetriť spojovacím mostíkom) jednoduché spracovanie, znížený sklz, vysoká stálosť a pevnosť, mrazuvzdornosť a vysoká flexibilita |  |
| --- | --- |

Zloženie: Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti lepidla.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

| Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia druh / trieda C 2TE podľa EN 12004 + A1 |
| --- |
| Použitie v praxi: | vnútorná alebo vonkajšia inštalácia obkladových prvkov na stenu alebo podlahu |
| Vysoká začiatočná prídržnosť - ťahom | min. 1,0 MPa | Reakcia na oheň | tr. A1/A1fl |
| Vysoká prídržnosť ťahom: - po ponorení do vody - po uložení vo vyššej teplote - po cykloch zmrazovania - rozmrazovania |  | Uvoľňovanie nebezpečných látok | viď Karta bezpečnostných údajov |
|  |  | Sklz | max. 0,5 mm |
|  |  | Predĺžená doba zavädnutia (otvorený čas): - prídržnosť ťahom min. po 30 min | min. 0,5 MPa |

| Informatívne |
| --- |
| Zrnitosť | 0-0,7 mm |
| Množstvo zámesovej vody: | na 1 kg suchej zmesi | 0,26-0,30 l/kg |
|  | na 1 vrece (25 kg) | 6,5-7,5 l |
| Výdatnosť | cca 1250 kg/m3 |
| Doba spracovateľnosti | cca 3-4 hod. |
| Orientačná spotreba: | malá mozaika do 50 mm | výška zubu 3-4 mm | cca 1,5-2,0 kg/m2 |
|  | obkladačky a dlaždice 100-250 mm | výška zubu 6-8 mm | cca 3,0-4,0 kg/m2 |
|  | dlaždice nad 300 mm | výška zubu 8-12 mm | cca 4,0-6,0 kg/m2 |

POZN.: Technické parametre sú stanovené pri štandardných podmienkach (23 ( 2) °C a (50 ( 5) % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Príprava podkladu: Podklad musí byť únosný (omietky kategórie min. CII), čistý, vyzretý, rovný, pevný, zbavený prachu, mastnôt a iných nečistôt a nesmie byť zamrznutý. Nasiakavé podklady ošetrite penetráciou, podlahy príp. prípravkom podlahová penetrácia. Na hladké

a nenasiakavé podklady napr. stará keramika, strojovo hladený betón, tvrdené plasty, kovy, doskovité materiály (umakart, drevotrieska, cementotrieska) a pod., je nutné pred lepením obkladových prvkov aplikovať adhézny mostík. Na pórobetón naneste nerezovým hladidlom riedke lepidlo v minimálnej vrstvičke z dôvodu predĺženia otvoreného času a spevnenia podkladu. Takto ošetrené podklady možno obkladať po 1 dni.

Spracovanie: Suchú zmes rovnomerne vsypte do predpísaného množstva vody a dôkladne rozmiešajte vo vhodnej nádobe rýchlootáčkovým miešadlom na hladkú homogénnu hmotu. Nechajte postáť a po cca 5 minútach  odležania zmes znovu krátko premiešajte. Lepidlo nanášajte na podklad zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60-70˚. Na takto pripravený podklad klaďte obklad po dobu, ktorá je vyššie uvedená ako otvorený čas. V prípade prekročenia tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte (potrebné odstrániť). Pri lepení veľkoformátovej dlažby alebo  lepení na nerovný podklad nanášajte lepidlo v tenkej vrstve  tiež na jej rubovú stranu rovnou hranou hladidla. Škárovanie sa vykonáva po dostatočnom vyzretí lepidla – obklady stien sa škárujú najskôr po 1 dni, dlažba po 2-3 dňoch, pri nenasiakavých podkladoch sa termín predlžuje. Plné zaťaženie je možné po 7 dňoch.

čistenie: čerstvé lepidlo pred zatvrdnutím zotrite z povrchu obkladu molitanovým hladidlom a umyte čistou vodou. Zatvrdnuté lepidlo odstráňte mechanicky. Menšie nánosy možno odstrániť zriedenou kyselinou octovou (octom) alebo špeciálnymi prostriedkami na odstraňovanie cementových povlakov.

UPOZORNENIE:

- Pre návrh a realizáciu keramických obkladov platia obecné pravidlá podľa STN 73 3450.

- Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

- Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu nad + 5 °C! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!

- Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008.

- Nespotrebované zvyšky zmiešať s vodou a nechať vytvrdnúť – možno likvidovať ako stavebný odpad, kontaminované obaly likvidovať ako nebezpečný odpad (viď Karta bezpečnostných údajov).

- Iba celkom vyprázdnené obaly môžu byť využité na recykláciu.

PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku.

SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch -  chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu vyznačeného na obale.

EXPEDÍCIA: Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 25 kg na paletách krytých fóliou.

Kvalita: Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Vo výrobe je vykonávaný systém riadenia výroby a uplatňovaný certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001(priebežný dozor a preukazovanie zhody je zaistené TZÚS Praha, OS 1020).

SLUŽBY: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servisná a poradenská činnosť.

VÝROBCA:	ASAS a.s, 010 01 Žilina, Tomáša Rúžičku 8500/23

Platnosť: od 1.3.2015

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní.