# Text boxes

Uzatváracia penetrácia

Použitie: Penetračný náter znižujúci riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov. Výrobok je určený pre vnútorné použitie.  Vhodný na prípravu podkladu napr. pri nanášaní sadrových omietok.Tento organický podkladový náter s vysokou odolnosťou voči zásaditým látkam je určený pre aplikáciu na nasiakavé podklady( plné tehly, tehlové bloky, pórobetón, atď) .Aplikáciou tohoto penetračného náteru dôjde k egalizácii silne nasiakavých podkladov a následne k potlačeniu možnosti rizika rýchleho vyschnutia následnr nanášaných omietkovín (zhorenie omietky) Penetračný náter sa riedi vodou v závislosti na savosti podkladu (slabo savé podklady1:1 , silne savé podklady až 1:3 objemovým dielom vody)

Zloženie: Jednozložkový penetračný náter na báze vodnej disperzie a aditív. Neobsahuje rozpúšťadlá.

VOC: < 0,1 %

Merná hmotnosť: 1,14 kg/litr

Odtieň: Vyrába sa v transparentnom prevedení Možno kolorovať.

Podklad a jeho príprava: Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt a vrstiev s účinkom separácie (prach a sprašné častice, mastnoty, zbytky starých náterov

a pod.). Medzi rizikové podklady patria podklady vlhké, biologicky napadnuté.

Aplikácia: Penetráciu nanášajte na plochu pri teplotách vzduchu aj podkladu v rozmedzí od +5°C až +25°C Penetráciu v obale pred nanášaním riadne premiecšajte (vŕtačkou s miešacím nádstavcom). Dbajte na rovnomerné pokrytie penetrovanej plochy. Pred započatím následných povrchových úprav je nutné, aby penetrovaná plocha bola dostatočne vysušená. (+20 0C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu cca 6 – 8 hodin)

Spôsob riedenia:  1:1 pri málo nasiakavých podkladoch  (UP : voda)                                                                   
                               1:3 pri silne nasiakavých podkladoch (UP : voda)

Spôsob nanášania: Odporúčame aplikovať štetcom  alebo valčekom.

Orientačná spotreba:   0,10 kg/m2 v závislosti na štruktúre podkladu

Čistenie a údržba pracovných pomôcok: Všetky pracovné pomôcky po práci umyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu.

Hygiena a bezpečnosť práce:

Klasifikácia zmesi podľa smernice 1999/45/EHS [DPD] (ČR: zákon č. 350/2011 Zb. a vyhláška 402/2011 Zb.): nie. Prvky označenia (smernice 1999/45/EHS a 67/548/EHS).

Výstražný symbol nebezpečnosti:   nie

R vety:  nie

S vety:	S2 uchovávajte mimo dosah detí

S37 používajtě ochranné rukavice

Zvláštne označenie určitých zmesí:  nie

Ďalšie nebezpečnosti: Môže spôsobiť podráždenie očí a u citlivých osôb a kože.

Zloženie / informácie o zložkách

smes aditív v styren-akrylátovej disperzii, plniv a aditív

Nebezpečné látky podľa smernice 67/548/EHS a nariadenia 1272/2006/ES:

Neobsahuje nebezpečné látky podľa smernice 67/548/EHS  a nariadenia 1272/2008/ES v množstve  nad medzné hodnoty k jich zohľadnenia pre účel klasifikácie. Neobsahuje žiadne nebezpečné zložky ani látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať 10 – 15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.

Balenie a skladovanie: Penetrácia musí byť uložená v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote 5 – 25°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom v blízkosti skladovaných materiálov. Maximálna skladovatelnosť 12 mesiacov. Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad sa nepovoľuje.

Výrobok nesmie zmrznúť!

Upozornenie: Prepravovať výhradne pri teplotách od +5°C do +30°C.
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití.

Likvidácia obalov: Likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení. Výrobca uzavrel zmluvu  podľa zák.119/2010 Z.z. o obaloch s firmou LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s..

Datum aktualizácie : 10.01.2014